中华人民共和国国家标准

华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量

Limit on element content of lead, arsenic, cadmium, mercury, fluorine and chlorine in iron ore

（报批稿）

××××-××-××发布

ICS 73.060.10

D 31

××××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 ××××-××-××实施 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会（SAC/TC317）归口。

本标准起草单位： 天津出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院。

本标准起草人：谷松海、宋义、郭芬、武素茹、胡德新、苏明跃、王昊云、陈自斌。

铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量

1 范围

本标准规定了铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯的限量要求。

本标准适用于天然和加工铁矿石。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T 6730.26 铁矿石化学分析方法 硝酸钍容量法测定氟量

GB/T 6730.27 铁矿石化学分析方法 镧-茜素络合腙光度法测定氟量

GB/T 6730.28 铁矿石 氟含量的测定离子选择电极法

GB/T 6730.41 铁矿石化学分析方法 示波极谱法测定铅量

GB/T 6730.42 铁矿石化学分析方法 双硫腙光度法测定铅量

GB/T 6730.45 铁矿石 砷含量的测定 砷化氢分离-砷钼蓝分光光度法

GB/T 6730.46 铁矿石 砷含量的测定 蒸馏分离-砷钼蓝分光光度法

GB/T 6730.54 铁矿石 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 6730.67 铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生原子吸收光谱法

GB/T 6730.69 铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法

GB/T 10322.1 铁矿石 取样和制样方法

GB/T 20565 铁矿石和直接还原铁 术语

SN/T 2262 铁矿中铝、砷、钙、铜、镁、锰、磷、铅、锌含量的测定.电感耦合等离子体原子发射光谱法

SN/T 2680 铁矿石中砷、汞、镉、铅、铋含量的测定 原子荧光光谱法

SN/T 2765.2 铁矿石中砷、铬、镉、铅、汞的测定 电感耦合等离子体-质谱法

SN/T 2765.3 铁矿石中砷、汞含量的同时测定 微波消解-原子荧光光谱法

SN/T2765.4 进出口铁矿石中砷含量的测定第4部分:氢化物发生原子荧光光谱法

SN/T 3004 铁矿中汞含量的测定.微波消解-冷原子吸收分光光度法

SN/T 3511 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则

3术语和定义

GB/T 20565界定的术语和定义适用于本标准。

4限量要求

4.1 铁矿石中铅的含量（质量分数）不大于0.20％。

4.2 铁矿石中砷的含量（质量分数）不大于0.07％。

4.3 铁矿石中镉的含量（质量分数）不大于0.10％。

4.4 铁矿石中汞的含量（质量分数）不大于0.01％。

4.5 铁矿石中氟的含量（质量分数）不大于0.10％。

4.6 铁矿石中氯的含量（质量分数）不大于0.10%。

5测定方法

铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的测定方法按表1的规定进行。

表1 测定方法

| 序号 | 项目 | 推荐标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB/T 6730.41 |
|  |  | GB/T 6730.42 |
|  |  | GB/T 6730.54 |
|  |  | SN/T 2262 |
|  |  | SN/T 2680 |
|  |  | SN/T 2765.2 |
| 2 | 砷 | GB/T 6730.45 |
|  |  | GB/T 6730.46 |
|  |  | GB/T 6730.67 |
|  |  | SN/T 2262 |
|  |  | SN/T 2680 |
|  |  | SN/T 2765.2 |
|  |  | SN/T 2765.3 |
|  |  | SN/T 2765.4 |
| 3 | 镉 | SN/T 2680 |
|  |  | SN/T 2765.2 |
| 4 | 汞 | SN/T 2680 |
|  |  | SN/T 2765.2 |
|  |  | SN/T 2765.3 |
|  |  | SN/T 3004 |
|  |  | SN/T 3511 |
| 5 | 氟 | GB/T 6730.26 |
|  |  | GB/T 6730.27 |
|  |  | GB/T 6730.28 |
|  |  | GB/T 6730.69 |
| 6 | 氯 | GB/T 6730.69 |