附件1-3

毛巾产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川等15个省（市）84家企业生产的90批次毛巾产品，对82家企业生产的88批次毛巾产品进行了检验。

本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 22864-2009《毛巾》、FZ/T 62016-2009《无捻毛巾》等标准的要求，对毛巾产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、吸水性等11个项目进行了检验。

抽查发现有16批次产品不符合标准的规定，涉及到纤维含量、pH值、吸水性项目。具体抽查结果见附表1-3。